附件2：

供应不合格原材料责任单位通报批评名单

1、上海晨恒建材有限公司

（供应的混凝土用粉煤灰细度不合格）

2、洋浦锦安建材有限公司

（供应的混凝土用粉煤灰细度不合格）

3、上海高热实业有限公司新宝粉煤灰综合利用厂

（供应的混凝土用粉煤灰细度不合格）

4、滁州市海天采石厂

（生产的5-25mm石子颗粒级配、针片状含量不合格）

5、芜湖州金丰矿业有限公司

（生产的5-25mm石子含泥量不合格）

6、浙江申宝矿业有限公司

（生产的石子颗粒级配不合格）

7、湖县申海建材有限公司

（生产的中砂细度模数不合格）

8、南陵县第五砂石供应站

（生产的中砂细度模数不合格）

9、南京南钢嘉华新型建材有限公司

（生产的S95矿粉有1批7天、28天活性指数不合格）

10、芜湖县华轮建材有限公司

（生产的中砂含泥量不合格）

11、德清县三合乡杨坟石料二厂

（生产的石子不合格，该厂已被清出本市建设市场）

12、泾县经协砂石经营部

（生产的中砂颗粒级配不合格）

13、芜湖县华拓建材有限公司

（生产的中砂不合格）